ICS 97.180

Y 28

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—

杯壶类产品安全通用技术要求

General technical requirements for safety of cups and kettles

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

杯壶类产品安全通用技术要求

范围

本标准规定了杯壶类产品的术语和定义、要求和试验方法。

本标准适用于与食品接触的日用杯壶类产品。

本标准不适用于一次性使用和需加热使用的杯壶类产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3298 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 4547 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法

GB 6675.2 玩具安全 第2部分 机械与物理性能

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

杯壶类产品  cups and kettles

用于盛装饮用水、饮料及食物，采用塑料、金属、玻璃、陶瓷等材料加工成型的日用杯和壶。

热饮杯壶  cups and kettles for hot drinks

可用于盛装95℃以上液体的杯壶类产品。

弹跳翻盖 Auto-matic flip cap

通过弹性机构自动打开的产品盖。

饮用突出物  drinking protrusions

直接与口腔接触，用以获得杯壶内液体的非独立使用的部件 （常见示例见图A.1）。

吸管 straw

用以直接吸吮液体，可独立使用的中空管（常见示例见图A.2）。

儿童杯壶 cups and kettles for children

供14岁以下（含14岁）儿童使用的杯壶。

小零件 small parts

在正常使用过程中，接触到的可拆卸部件或经跌落、拉力、扭力测试后脱落的部件。

要求

感官

可接触的部位不应有明显毛刺和锐边。

稳定性

经5.2试验后，产品不应倾倒。

手柄、提环和吊带安装强度

有手柄、提环或吊带的产品，经5.3试验后，手柄、提环、吊带及连接处不应损坏。

背带强度

有背带的产品，经5.4试验后，背带及连接处不应有滑脱、断裂现象。

热饮杯壶性能

旋合强度

起密封作用的盖（塞），如采用螺纹旋合结构，则按5.5.1试验时，不应滑牙。

密封性

在5.5.2试验过程中，不应渗漏。

外表面温度

具备隔热功能的产品经5.5.3试验后，外表面温度不应大于56℃。

抗热震性

玻璃、陶瓷材质产品经5.5.4试验后，在承受50K的温差时，不应破裂。

耐冲击性

经5.6试验后，产品不应有裂纹和破损等现象，同时热饮密封产品应满足4.5.2的要求。

- 玻璃、陶瓷等易碎材质产品不做此项要求。

弹跳翻盖

应装有防止误操作的闭锁装置且功能正常。

- 预定盛装60℃以下液体的杯壶，不做此项要求。

儿童杯壶

小零件

4.8.1.1  预定供36个月及以下儿童使用的杯壶类产品，儿童在使用过程中接触到的可拆卸部件，以及按5.8.1.1、5.8.1.2、5.8.1.3测试后脱落的部件，按5.8.1.4测试时均不应完全容入小零件试验器。

4.8.1.2  预定供36个月～72个月儿童使用的杯壶类产品，其可拆卸部件按5.8.1.4测试如能容入小零件试验器，应设警示说明。

饮用突出物和吸管

4.8.2.1  饮用突出物强度按5.8.2.1测试时，不应被刺破；如被刺破，则按5.8.2.2测试，不应产生断裂。

4.8.2.2  饮用突出物和吸管按5.8.2.3测试时，不应穿过或突出于模板A或模板B；若穿过或突出于模板A或模板B，饮用突出物则应符合4.8.2.3、4.8.2.4、4.8.2.5的要求，吸管则应符合4.8.2.3、4.8.2.5的要求。

4.8.2.3  按5.8.2.4测试时，饮用突出物和吸管最大突出部分长度不应大于100mm。

4.8.2.4  按5.8.2.5测试时，饮用突出物伸出部分应无断裂，破裂或从杯壶上分离。

4.8.2.5  按5.8.2.6测试时，饮用突出物和吸管伸出部分应折合至小于40mm。

纺织类产品附件

产品上选用的纺织品应符合GB 18401 C类的规定。

试验方法

感官

在自然光或近似自然光下目测、手感检测。

稳定性

将空的和装满水的产品，按最不利条件分别放置在一块与水平面成10°倾角的防滑平板上测试，观察是否倾倒。

手柄、提环和吊带安装强度

通过手柄、提环或吊带将产品挂起（双手柄杯壶需分别悬挂），将相当于产品装满水（包括所有附件）后总质量6倍的重物，按图1、图2所示轻轻挂在产品上，保持5min，检查手柄、提环或吊带及连接处。

单位为毫米

手柄、提环、吊带安装强度试验示意图

吊带强度试验示意图

背带强度

通过背带将产品悬挂（背带应展开至最长处），用相当于产品装满水（包括所有附件）后总质量10倍的重物，按图3所示轻挂在产品上，保持5min，检查背带及连接处。

单位为毫米

a)垂直悬挂               b)水平悬挂

背带强度试验示意图

热饮杯壶

旋合强度

先把杯（壶）体固定在扭力仪上，然后将杯盖（塞）扣合到杯体上，旋紧盖（塞）至扭矩达到3N·m，保持5s，检查有无滑牙。

密封性

在产品内装入50%容积的95℃以上热水，经原盖（塞）密封后，口部向上、向下，分别以1次/秒的频率、500mm的幅度上下挥动10次，检查有无漏水。然后再将产品口部朝向水平方向，静置30min ，目测有无漏水。

外表面温度

#### 在温度为（23±2）℃的环境条件下，将产品敞口放置30min后，装满96℃以上的水，待产品内实测水温达到（95±1）℃后，经原盖（塞）密封后，再静置10min，用表面温度计测试产品隔热层外表面中部3处不同位置的温度，取最高值。

抗热震性

#### 玻璃材质产品按GB/T 4547的规定进行试验；陶瓷材质产品按GB/T 3298的规定进行试验。

耐冲击性

将产品装满水，用挂绳垂直悬挂在400mm高处，在静止状态下坠落到经水平固定的厚度为30mm以上的硬质木板上。（见图4）

单位为毫米

说明：

1—挂绳；

2—木板；

3—用剪刀从A处剪断挂绳。

产品耐冲击试验示意图

弹跳翻盖

手动检查。

儿童杯壶

小零件

      - 跌落测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 扭力测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 拉力测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 小零件测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

饮用突出物和吸管

      - 针刺测试

先将试样放在厚度至少为10mm，邵氏硬度为（70±5）HD的平板上，然后将图5所示的尖针尖端置于距试样顶端15mm至20mm处，沿试样主轴线垂直方向，使用拉力机以（10±5）mm/min的速度施加一个（200±10）N的力并保持（1±0.5）s。

- 在使用之前，应目测检查尖针。如果发现有类似毛刺或崩缺的任何损坏，则不能使用以免影响测试结果。

单位为毫米

尖针

试样放置位置

      - 抗撕强度测试

使用合适的紧固装置固定试样两端，刺破处应位于固定点之间，沿其轴线方向施加（5±2）N的拉力，然后使用拉力机以（200±10）mm/min的速度将拉力增加到（90±5）N，并保持（10±0.5）s。

- 测试时，紧固装置应避免给试样带来损伤，以免影响测试结果，否则所测得结果无效。

      - 模板测试

固定测试模板（见图7），使其孔的轴线铅直，并确保孔上下开口畅通无阻。将试样接触口腔一侧向下，以最可能通过测试模板孔的方位将其放在测试模板孔内，检查其在自身重力的作用下是否能穿过或突出于模板底部。

单位为毫米

测试模版A和测试模版B

      - 长度测试

将试样按正确方式装配至杯壶主体上，使用精度为不低于0.1mm的量具测量试样顶端至其突出于杯壶口表面位置的长度。

- 如吸管为插入方式，确保其底端接触杯壶内部基底。

      - 安全保持力测试

将产品按使用说明正确装配并固定（见图8），用合适的夹具，夹住距试样顶部（10±2）mm的位置，使用拉力机对产品施加一个与产品主轴成45º、力值为（5±2）N的拉力，然后以（200±10）mm/min的速度增加拉力至（60±5）N（方向不变），保持（10±0.5）s。

- 测试时，夹具应避免给测试部件带来损伤，以免影响测试结果，否则所测得结果无效。

安全保持力测试

      - 柔性性能测试

将产品按使用说明正确装配并固定在夹具上，保持产品主轴方向水平，并垂直于测试用钢板（见图9），使用拉力机，以（10±2）mm/min的速度施加（10±1）N的力于钢板上，测试部件发生弯折时，停止施力。使用精度为0.1mm的量具测量试样自开始突出于杯壶口表面的位置到弯折点的长度。

钢板表面光滑，尺寸为100mm×100mm；

试样轴线与产品轴线平行时，可移动试样，使试样轴线偏离水平方向最大不超过5º。

单位为毫米

说明：A-施力

B-钢板

柔性测试

纺织类产品附件

按照GB 18401的规定执行。

（资料性附录）
饮用突出物和吸管常见示例图

饮用突出物常见示例见图A.1。

说明:

1-吸嘴；

2-饮水口；

3-鸭嘴；

4-与吸嘴相连的导管，不属于饮用突出物。

图A.1  饮用突出物常见示例图

吸管常见示例见图A.2。

说明:

1-卡扣吸管；

2-直吸管；

3-弯头吸管。

图A.2  吸管常见示例图

_________________________________